Technická charakteristika : MATERIÁL MENZOLIT.

Preklad tlačiva : menzolit SMC 0200 ; Formulation 4934/20A  , Date : 16.03.2005

Identifikácia produktu.

Menzolit SMC 0200 je plošná zmes pre lisovanie na báze nenasýtených polyesterových živíc. Produkt je s prímesou skleneného vlákna a obsahuje minerálne plnivo. Pri horení sa produkt netopí, nekvapká a vzniká iba minimálne množstvo dymu. Materiál je lisovaný v ohrievaných oceľových formách na hydraulických lisoch. Neobsahuje halogény !

Popis produktu.

Menzolit SMC 0200 je plošná zmes pre lisovanie určená pre široké využitie. Jej typické využitie je ako bednenie a krytie funkčných mechanizmov pre inžiniering. Odolnosť voči šíreniu plameňa je na stupni HB štandardu UL 94. Obsah skla je na stupni ktorý zabezpečuje dobrú tvarovateľnosť s mechanickými vlastnosťami týkajúcimi sa pevnosti a tuhosti.

Fyzikálne vlastnosti

Test                                               Norma                              Jednotka                              hodnota          .

Kód materiálu                                 DIN 16913                                                                     viac-GMSR 27

Recyklovateľnosť                            VDA 260                                                                        >viac-GF 27

Obsah sklenených vlákien             ISO 1172                           %                                          27

Doba zrenia                                      M-F                                   deň                                       5

Skladovateľnosť                               M-F                                   deň                                       50

Teplota skladovania                        M-F                                   °C                                          15-20

Teplota materiálu                                                                      °C                                          18-50

Teplota lisovania                                                                        °C                                          135-150

Tlak pri lisovaní                                                                           bar                                        80-100

Hustota (špecifická hmotnosť)              ISO 1183                           g/cm3                                  1,8

Zmrašťovanie                                    ISO 2577                           %                                          0,12

Zmrašťovanie po lisovaní                DIN 53464                        %                                          0,00

CTE (koeficient dĺžkovej roztiažnosti)      ISO 11359-2                    10-6m/mK                             9

Teplota deformácie                                                                  °C                                            > 200

Teplota zosklovatenia                      ISO 11357-2                  °C                                            170

Teplota permanentného použitia M-F                                  °C                                           165

Kyslíkový index                                 ISO 4589                         %                                            30

Odolnosť proti horeniu                   IEC 60707-3                   stupeň                                    BH 2 <= 10

Modul pružnosti v ťahu                  DIN EN 527-4                 Gpa                                         12

Pevnosť v ťahu                                 DIN EN 527-4                 MPa                                        64

Pevnosť v ohybu                              ISO 14125                       MPa                                         155

Modul ohybu                                    ISO 14125                       GPa                                         10

Rázová húževnatosť                        ISO 179                            kJ/m2                                       69

Vnútorný odpor                               IEC 60093                        Ohm/cm                                 1014

Povrchový odpor                             IEC 60093                        Ohm                                        1011

Index drážkovania                           IEC 60112                        stupeň                                    CTI600

Dielektrická pevnosť                       IEC 60243.1                     kV/cm                                    240

Dielektrická konštanta                   IEC 60250                                                                         4,0

Súčiniteľ elektrických strát            IEC 60250                        Tan Delta                                0,010

Absorpcia vody                                ISO 62                              mg/4d                                     60

Forma dodávky

Menzolit SMC 0200 sa vyrába v šírke 1500mm , je dodávaný v stohovateľných cievkach (cca 400kg). Pre export sú cievky striedavo zložené na sebe v drevených škatuliach. Vždy sa používa styrenotesný  fóliový obal. Odlišný obal je možné použiť po dohovore s exportným oddelením .

Farebné odtiene.

Menzolit SMC 0200  je prístupný vo všetkých farebných odtieňoch.